**冬季工作服制作标准**

**一、制作标准**

**1类别：棉背心**

①面料：高密夫绸(涤/棉：65/35)。

里料：防静电涤平纺、210T。

棉层：定型纺丝绵，240克/平米。

②颜色：深蓝，色牢度和日晒牢度要求在国家标准3级以上。

③款式：由我公司提供样衣制作。领围：48cm ；上口袋高14cm\*宽12cm、下口袋26cm\*宽19cm(以上尺寸根据型号进行调整），口袋：高松紧下摆、树脂拉链；兜面上刺绣厂标：高2cm\*宽2cm；衣服的型号标记清晰直观。

④做工：要求做工直观平整，缝纫走线平直，棉层中的定型纺丝棉无跑丝现象。

⑤其他要求：型号由我公司提供，每件独立包装，按照风帆各使用单位需求数量用纸箱包装，纸箱由供应商免费提供，衣服的型号标记直观清晰。

⑥其他未尽事宜须符合国家相关标准。

**2类别：棉小大衣**

①面料：涤线卡(涤/棉：65/35, 纱织32/2\*32/2)。

里料：防静电涤平纺、210T。

棉层：定型纺丝棉、身240克/平米、袖200克/平米。

②颜色：526色号（深蓝）、色牢度和日晒牢度要求在国家标准3级以上。

③款式：由我公司提供样衣制作。领围：52.5cm ；下口袋：高19.5cm \*宽17.5cm (以上尺寸根据型号进行调整）；左前胸部有白色丝绣厂标长2cm\*宽2cm；采用松紧下摆、松紧袖口、树脂拉链、前襟及下摆黑扣树脂按扣、松紧布洗后不变形。

④做工：要求做工直观平整，缝纫走线平直，棉层中的定型纺丝棉无跑丝现象。

⑤其他要求：每件独立包装，按照风帆各使用单位需求数量用纸箱包装，纸箱由供应商免费提供，衣服的型号标记清晰直观。

⑥其他未尽事宜须符合国家相关标准。

**二、验收**

冬季工作服依照各单位需求计划装箱并附材质单，安环部与物资公司依照国家标准（见下图）和公司冬季工作服制作标准进行检验检测，合格后方可验收，若检验不合格按照合同规定相关条款执行。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 项目描述 | 单位 | 执行标准/备注 |
| 1纤维含量 | --- | % | FZ/T 01057-2007GB/T 2910.11-2009 |
| 2耐皂洗色牢度 | 变色 | 级 | GB/T 3921-2008 |
| 沾色 | 级 |
| 3耐光色牢度 | 变色（深） | 级 | GB/T 8427-2019 |
| 变色（浅） | 级 |
| 4线密度 | 经纱 | tex | GB/T 29256.5-2012换算为英制支数:S/2 |
| 纬纱 | tex |